|  |
| --- |
| 2719 |
| **Roslagskrossen AB, Rösavägen 101, 761 97 Norrtälje**  **17**  **2719- CPR -1017** |
| Deklaration enligt system 2+ utfärdat 2019-08-23 uppdaterat 2024-03-20  **SS-EN 12620:2002/A1:2008 Ballast för betong**  4/8 från Roslagskrossen  Prestandadeklaration: 9521017048  Denna produkt är en ballast för speciell användning |
| **Kornstorlek** *Gc*85/20  **Korndensitet** 2,72 ± 0,1 mg/m3  **Sammansättning/halt**  **Klorider** *NPD*  **Renhet/Finmaterialhalt** *F1,5*  **Motstånd mot fragmentering/krossning** *NPD*  **Vattenabsorbtion** 0,4 ± 0,3 %  **Radioaktiv strålning** Se utlåtande  **Frostbeständighet** *NPD*  **Petrografisk analys** 2022-02-14 |