|  |
| --- |
| 2719 |
| **Roslagskrossen AB, Rösavägen 101, 761 97 Norrtälje****17****2719- CPR -1017** |
| Deklaration enligt system 2+ utfärdat 2017-01-31 uppdaterat 2023-09-15**EN 13242+A1:2007****Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande**0/32 bergkross från RoslagskrossenPrestandadeklaration: 9521017032Denna produkt är en ballast för speciell användning |
| **Kornstorlek** *G*A85**Krossytegrad** *C*90/3**Kornform** NPD**Korndensitet** NPD**Sammansättning/halt** NPD**Renhet/Finmaterialhalt** *f*7**Motstånd mot fragmentering/krossning** *LA*40**Motstånd mot nötning** *MDE*15**Radioaktiv strålning** Se utlåtande**Frostbeständighet** NPD**Petrografisk analys** 2022-08-23 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sikt (mm)** | **0,063** | **0,125** | **0,25** | **0,5** | **1** | **2** | **4** | **5,6** | **8** | **11,2** | **16** | **22,4** | **31,5** |
| Gräns övre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |
| Passerat | 5,1 | 8 | 11 | 16 | 22 | 29 | 39 | 46 | 56 | 68 | 81 | 93 | 100 |
| Gräns nedre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |